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（标题下空一行居中打印“学生：×××”，换行居中为“指导教师：×××”，下空一行接中文摘要）
摘  要：聚苯胺（PANI）导电性能良好、制备简便、电化学可逆，在多个领域广泛应用，但是其在水中的分散能力极差，用作环保水性涂层受到限制。本论文以碳点（CDs）为硬模板，诱导生成小尺寸、单分散CDs-PANI复合材料，其较PANI而言，在水可分散性和分散稳定性，导电性、防腐性等方面具有突出进步。
（“摘要”：黑体，小四号且两字间空两格。）
（摘要内容：小4号宋体，间距设置为段前段后0行，行距固定值20磅，摘要一般为300字左右）
……
……
……
（此处隔一行）
关键词：碳点；聚苯胺；分散性；导电性；防腐
（“关键词”：左起顶格加冒号，字号字体同“摘要”。关键词3-5个，用中文状态下的分号隔开，小四号宋体字体。最后一个关键词不打标点符号）
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Title（题目）
(小二号Times New Roman体加粗，居中，段前、段后各0.5行，固定值20磅)
Undergraduate：×××
Supervisor：×××
（标题下空一行居中打印“Undergraduate：×××”，换行居中为“Supervisor：×××”，下空一行接英文摘要。英文为Times New Roman字体小四号）
Abstract：Polyaniline (PANI) has been widely used in many fields due to its excellent electrical conductivity, simple preparation and electrochemical reversible properties. However, its dispersibility in water is very poor, so it is limited to be used as environmental protection waterborne coating. In this paper, carbon dots (CDs)were used as a hard template to induce the formation of small size, monodisperse CDs-PANI composite material. 
......
（“Abstract”Times New Roman体，小四号加粗。）
（摘要内容：Times New Roman体，小四号，间距设置均为段前段后为0行，行距固定值20磅，英文为250个实词左右）


Keywords:carbon dots; polyaniline; dispersibility; electrical conductivity; corrosion resistance
(“Keywords”：左起顶格加冒号，Times New Roman字体，小四号，加粗，居左）
（关键词：为中文关键词的准确英译，Times New Roman字体，小四号，每个关键词用英文分号隔开。）
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[bookmark: _Toc4676]
[bookmark: _GoBack]（正文中可按五级标题进行标注，目录中只显示三级标题）

1.各章标题，例如：“1 引言”。
章序号采用阿拉伯数字，章序号与标题之间空一个汉字符，采用黑体小三号字，左对齐，行距固定值20磅，段前空24磅，段后空18磅。目录中和章平级的其它标题（结论、致谢等）也用这一格式。
2.一级节标题，例如：“2.3 财务报表分析的方法”。
节编号采用用阿拉伯数字，前边数字为上级章节的序号，后一数字为本节的顺序号。数字间用半角小数点“.”连接。节标题序号与标题名之间空一个汉字符（下同）。采用黑体四号（14pt）字，左对齐，行距固定值20磅，段前空12磅，段后空6磅。
3.二级节标题，例如：“2.3.1 趋势分析法”。


采用黑体小四号字，左对齐，行距固定值20磅，段前空12磅，段后空6磅。
一般情况下，不建议使用三级及以上节标题。


[bookmark: _Toc361]1 绪论
（各章标题：黑体，小三号，左对齐，固定值20磅，段前空24磅，段后空18磅；章节序号与标题之间空一字符）
[bookmark: _Toc30252]1.1 聚苯胺的研究背景
（各节一级标题：黑体，四号，左对齐，行距固定值20磅，段前空12磅，段后空6磅；章节序号与标题之间空一字符）
自从上世纪70年代白川英树等人发现导电聚乙炔，短短几十年间，导电高分子材料正在飞速的发展中，聚苯胺就是其中一种导电性能良好且具有加工性能的聚合物。1984年，中科院长春应化所王佛松等人开始了对聚苯胺的结构、性质和制备的研究[1]。
......
（正文：宋体，小四，两端对齐，固定值20磅，首行缩进2字符，间距设置为段前段后均为0行；字母和阿拉伯数字：Times New Roman字体，小四号）
[bookmark: _Toc11135]1.2 聚苯胺的性质与应用
[bookmark: _Toc17962]1.2.1 聚苯胺的性质
[bookmark: _Toc24376]（各节二级标题：黑体，小四，左对齐，行距固定值20磅，段前空12磅，段后空6磅；章节序号与标题之间空一字符）
[bookmark: _Toc28077]1.2.2聚苯胺的应用
[bookmark: _Toc23010]1.3 聚苯胺的分散稳定性研究现状
[bookmark: _Toc8499]1.4 碳点的结构、性质与制备方法
[bookmark: _Toc28509]1.4.1 碳点的结构
[bookmark: _Toc187]1.4.2 碳点的性质
[bookmark: _Toc24703]1.4.3 碳点的制备方法
[bookmark: _Toc12103]1.5 本课题研究的目的、意义及研究内容
[bookmark: _Toc15268]1.5.1 研究目的及意义
[bookmark: _Toc9121]1.5.2 研究内容
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[bookmark: _Toc7903]2 实验部分
[bookmark: _Toc17462]2.1 实验试剂及仪器设备
......
[bookmark: _Toc15595]2.1.1 实验试剂
表2.1 主要实验试剂
（表的标题：位于表的上方，居中，黑体，五号；表的序号：按章编排，如此表为第四章第一个表，则序号为“表4.1”，序号与文字描述之间空一格）
（表格不加左、右列线；表内数字空缺的格内加“—”字线）
（表中文字：宋体，五号，数字和字母为Times New Roman字体）
Table 2.1 The main experiment reagents
	试剂名称
	试剂规格
	生产厂家

	苯胺
	CP
	西安市化学试剂厂

	过硫酸铵（APS）
	AR
	成都市科隆试剂

	柠檬酸（CA）
	AR
	成都市科隆试剂

	乙二胺四乙酸（EDTA）
	AR
	成都市科隆试剂


[bookmark: _Toc20181]2.1.2 实验仪器
......
[bookmark: _Toc17004][bookmark: _Toc40902295]2.2 制备方法
......
[bookmark: _Toc21331][bookmark: _Toc26247]2.2.1 碳点的制备
......
[bookmark: _Hlk40886752]2.2.2 碳点/聚苯胺复合材料的制备
......
[bookmark: _Toc99]2.2.3 聚苯胺改性聚乙烯醇薄膜的制备
......
[bookmark: _Toc2259]2.2.4 聚苯胺改性环氧防腐涂料的制备
......
[bookmark: _Toc15399]2.3 表征方法
......
[bookmark: _Toc4142]2.3.1 结构表征
硫酸奎宁参比物激发波长365nm时，QR值等于0.55。对于各碳点的荧光光谱曲线积分求得积分面积，用公式2-1求得量子产率。

（2.1）

式中：
Q---量子产率/%; 
R ---参比物；
I ---PL强度;
A ---一定激发波长下经紫外分光光度仪测得的365 nm波长处各种CDs的吸光度;
η---溶剂的反射系数。

（公式：公式居中书写；序号按章编排，如本公式为第2章第一个公式，则序号为（2.1））
[bookmark: _Toc3648]2.3.2 形貌分析
......
[bookmark: _Toc6408]2.3.3 导电性表征
......


[bookmark: _Toc20327]3 结果与讨论
[bookmark: _Toc14101]3.1 碳点的获得
在加热的条件下，将前驱体溶解在去离子水中，形成无色透明的水溶液，经过4小时240 ℃的水热反应后，反应体系产生颜色，且在水热釜底部呈现出明显的碳渣。
[image: ]




（a）纯碳点水溶液（b）紫外光（365 nm）下碳点水溶液发光效果
图3.1 纯碳点（从左到右依次为CA-CDs、EDTA-CDs、N-CDs、CTS-CDs）水溶液及其在紫外光（365 nm）下效果
Figure 3.1 Pure carbon dots (from left to right: CA-CDs、EDTA-CDs、N-CDs、CTS-CDs) aqueous solution and effect under ultraviolet light (365nm)
（图的标题：位于图的下方，居中，黑体，五号；数字和字母为Times New Roman五号字体图的序号：按章编排，如此表为第3章第一个图，则序号为“图3.1”，序号与文字描述之间空一格）
（图中若有分图时，分图号用（a)、（b)等置于分图之下）
[bookmark: _Toc29403]3.2 碳点/聚苯胺纳米复合材料的获得
......
[bookmark: _Toc28042]3.3 碳点/聚苯胺复合材料的筛选
......
[bookmark: _Toc8228]3.3.1 电导率测试
......
[bookmark: _Toc23125]3.3.2 分散稳定性测试
......
[bookmark: _Toc18422]3.4 氮掺杂碳点改性聚苯胺的结构与性能研究
......
[bookmark: _Toc13288]3.4.1 紫外光谱与红外光谱
......
[bookmark: _Toc30018]3.4.2 表面形貌研究
[bookmark: _Toc30355]......
3.4.3 溶解性和分散稳定性研究
......
[bookmark: _Toc25524]3.5 改性聚乙烯醇薄膜和改性环氧涂料导电性研究
......
[bookmark: _Toc17796]3.5.1 聚乙烯醇薄膜电导率测试
......
[bookmark: _Toc28459]3.5.2 改性环氧涂料电化学分析
......
[bookmark: _Toc25824]3.6聚苯胺和掺氮碳点改性聚苯胺环氧涂料防腐测试
......


[bookmark: _Toc19443]结论
（总结标题：黑体，小三号，左对齐，段前空24磅，段后空18磅，固定值20磅）
本文以CA、CTS、EDTA和MH/GLU为前驱体，通过水热法在240 ℃下保温4小时制备出4种不同的荧光碳点（CA-CDs、CTS-CDs、EDTA-CDs、N-CDs）。
（宋体，小四号，固定值20磅）

……
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 （参考文献内容中文的用五号宋体，外文的用五号Times New Roman字体，序号左顶格，两端对齐，段前0行，段后0行，行距固定值20磅，悬挂缩进1.25字符，并用Times New Roman数字加方括号表示，如[1]，[2]，[3]，…，应与正文中的指示序号和格式一致。每一参考文献条目的最后均以“.”结束。）
[2]  蒋有绪.中国森林群落分类及其群落学特征[M].北京:科学出版社,1998.
[3] 景遐斌，王利祥，王献红，等.导电聚苯胺的合成、结构、性能和应用[J].高分子学报，2005(05)：655-663.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
[4] Huang J X, Virji S, Weiller B H, et al. Polyaniline nanofibers: facile synthesis and chemical sensors[J]. Journal of the American Chemical Society,2003, 125(2): 314-315.
[5] 中国力学学会.第3届全国实验流体力学学术会议论文集[C].天津:[出版者不祥],1990. 
[6] ROSENTHALL E M. Proceedings of the Fifth Canadian Mathematical Congress, University of Montreal, 1961[C]. Toronto: University of Toronto Press,1963.
[7] 国家标准局信息分类编码研究所.GB/T 2659-1986 世界各国和地区名称代码[S]//全国文献工作标准化技术委员会.文献工作国家标准汇编:3.北京:中国标准出版社,1988:59-92. 
[8] 韩吉人.论职工教育的特点[G]//中国职工教育研究会.职工教育研究论文集.北京:人民教育出版社,1985:90-99. 
[9]  FOURNEY M E. Advances in holographic photoelasticity [C]//American Society of Mechanical Engineers．Applied Mechanics Division．Symposium on Applications of Holography in Mechanics, August 23-25,1971,University of Southern California, Los Angeles, California. New York：ASME,c1971:17-38. 
[10]  MARTIN G. Control of electronic resources in Australia[M]//PATTLE L W , COX B J. Electronic resources: selection and bibliographic control. New York : The Haworth Press,1966:85-96. 
[11] 王伟莉.荧光碳纳米材料的制备及性能研究[D]. 上海：上海师范大学，2019.
[12]  CALMS R B. Infrared spectroscopic studies on solid oxygen [D]. Berkeley: Univ．of California ,1965.
[13] 刘加林. 多功能一次性压舌板:中国,92214985.2[P].1993,04,14. 
[14]  河北绿洲生态环境科技有限公司.一种荒漠化地区生态植被综合培育种,01129210.5[P/OL].2001-10-24[2002-05-28].http://211.152.9.47/sipoasp/zlijs/hyjs-yx-new.asp?recid=01129210.5&leixin. 
[15]  KOSEKI A ,MOMOSE H, KAWAHITO M, et al .Compiler :US,828402[P/OL]. 2002-05-25[2002-02-28]. http://FF&p＝1 & u =netahtml/PTO/search-bool.html & r = 5 & f=G& l = 50& col = AND & d =PG01 &sl =IBM .AS. & 0S =AN/IBM & RS =AN/IBM.
[16] U．S．Department of Transportation Federal Highway Administration. Guidelines for handling excavated acid-producing materials, PB 91-194001[R]. Springfield: U.S. Department of Commerce National Information Service,1990. 
[17]  World Health Organization. Factors regulating the immune response: report of WHO Scientific Group[R]. Geneva: WHO, 1970.
[18] 丁文祥. 数字革命与竞争国际化[N].中国青年报,2000 ,11,20(15). 
[19] 张田勤. 罪犯DNA库与生命伦理学计划[N].大众科技报,2000,11,12(7).
[20] 江向东.互联网环境下的信息处理与图书管理系统解决方案[J/OL].情报学报, 1999, 18(2):4[2000-01-18]. http://www.chinainfo.gov.cn/periodical/qbxb/qbxb99/qbxb990203. 
[21]  METCALF S W. The Tort Hall air emission study[C/OL] //The International Congress on Hazardous Waste, Atlanta Marriott Marquis Hotel, Atlanta, Georgia, June 5-8, 1995: impact on human and        ecological health [1998,09,22]. http://atsdrl.atsdr.cdc.gov:8080/cong95.html. 
[22]  TURCOTTE D L. Fractals and chaos in geology and geophysics[M/OL]. Mew York: Cambridge University Press, 1992[1998,09,23]. http://www.seg.org/reviews/mccorm30.html. 

[bookmark: _Toc13764]附录A
......


[bookmark: _Toc7575]致谢
（致谢标题：黑体，小三号，左对齐，行距固定值20磅，段前空24磅，段后空18磅。）
时光荏苒，白驹过隙。仿佛昨天还带着大一时上大学的喜悦，今天就要步入社会。回忆大学四年学习生活的点点滴滴，感慨万千。
（宋体，小四号，固定值20磅）
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